Cerium铈

| 009086 | Chips | 99.9% | 10 g |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R 11-36/37/38 S 16-26-36/37/39-43 |  | 50 g |
| 009087 | Pieces < 13 mm | 99.9% | 50 g |
| 009088 | Foil 0.25 x 25 x 50 mm | 99.9% | 25 x 50 mm |
| 900839 | Foil 0.5 x 25 x 50 mm | 99.9% | 25 x 50 mm |
| 900840 | Foil 1.0 x 25 x 50 mm | 99.9% | 25 x 50 mm |
| 903584 | Wire 1 mm diameter | 99.9% | 25 cm |
| 009089 | Rod 12.5 mm diameter | 99.9% | 100 g |
|  | Other sizes and thicknesses of Cerium foils on request. |  |  |
| 902004 | Cerium-thd/ 99.9% | [18960-54-8] | 10 g |
|  | Ce(C11H19O2)4/ F.W. 873.20/ powder/ m.p. 250 |  |  |
| 001167 | Cerium(III) acetate hydrate/ 99.9% | [17829-82-2] | 100 g |
|  | Ce(O2C2H3)3 . xH2O/ F.W. 317.25 |  | 250 g |
| 903538 | Cerium(III) acetate hydrate/ 99.999% | [17829-82-2] | 100 g |
|  | Ce(O2C2H3)3 . xH2O/ F.W. 317.25 |  |  |
| 001169 | Cerium(III) bromide, anhydrous/ 99.9% | [14457-87-5] | 10 g |
|  | CeBr3/ F.W. 379.85/ powder - 60 mesh |  |  |
| 001171 | Cerium(III) carbonate hydrate/ 99.9% | [5853-16-7] | 100 g |
|  | Ce2(CO3)3 . xH2O/ F.W. 460.27 |  | 500 g |
| 902402 | Cerium(III) carbonate hydrate/ 99.99% | [5853-16-7] | 100 g |
|  | Ce2(CO3)3 . xH2O/ F.W. 460.27 |  | 500 g |
| 903539 | Cerium(III) carbonate hydrate/ 99.999% | [5853-16-7] | 100 g |
|  | Ce2(CO3)3 . xH2O/ F.W. 460.27 |  |  |
| 901813 | Cerium(III) chloride hydrate / 99.5% | [19423-76-8] | 1 kg |
|  | CeCl3 . xH2O/ F.W. 246.48/ crystalline |  |  |
|  | R 36/37/38 S 26-36 |  |  |
| 001172 | Cerium(III) chloride hydrate/ 99.9% | [19423-76-8] | 250 g |
|  | CeCl3 . xH2O/ F.W. 246.48/ crystalline |  | 1 kg |
|  | R 36/37/38 S 26-36 |  |  |
| 902403 | Cerium(III) chloride hydrate/ 99.99% | [19423-76-8] | 250 g |
|  | CeCl3 . xH2O/ F.W. 246.48/ crystalline |  | 1 kg |
|  | R 36/37/38 S 26-36 |  |  |
| 903540 | Cerium(III) chloride hydrate/ 99.999% | [19423-76-8] | 100 g |
|  | CeCl3 . xH2O/ F.W. 246.48/ crystalline |  | 250 g |
|  | R 36/37/38 S 26-36 |  |  |
| 900845 | Cerium(III) chloride, anhydrous/ 99.9% | [7790-86-5] | 25 g |
|  | CeCl3/ F.W. 246.48/ -20 mesh |  |  |
| 901854 | Cerium(III) fluoride/ 99% | [7758-88-5] | 500 g |
|  | CeF3/ F.W. 197.12/ powder + granules |  |  |
| 903086 | Cerium(III) fluoride/ 99.9% | [7758-88-5] | 100 g |
|  | CeF3/ F.W. 197.12/ pieces 3-6 mm for evaporation |  |  |
| 001173 | Cerium(III) fluoride anhydrous/ 99.9% | [7758-88-5] | 250 g |
|  | CeF3/ F.W. 197.12/ powder |  | 1 kg |
| 903541 | Cerium(III) fluoride anhydrous/ 99.999% | [7758-88-5] | 100 g |
|  | CeF3/ F.W. 197.12/ powder |  |  |
| 903061 | Cerium hydroxide/ 99.9% | [12014-56-1] | 100 g |
|  | CeO2 . xH2O |  | 500 g |
| 903062 | Cerium hydroxide/ 99.99% | [12014-56-1] | 100 g |
|  | CeO2 . xH2O |  | 500 g |
| 001175 | Cerium(III) nitrate hexahydrate/ 99.9% | [10294-41-4] | 250 g |
|  | Ce(NO3)3 . 6H2O/ F.W. 326.14 |  | 1 kg |
|  | R 8-41 S 7-26 |  |  |
| 001176 | Cerium(III) oxalate/ 99.9% | [139-42-4] | 250 g |
|  | Ce2(C2O4)3/ F.W. 544.30/ powder / m.p. dec. |  |  |
| 901757 | Cerium(IV) oxide/ 99% | [1306-38-3] | 1 kg |
|  | CeO2 / F.W.172.12/ powder |  |  |
| 901934 | Cerium(IV) oxide/ 99.9% | [1306-38-3] | 100 g |
|  | CeO2/ F.W. 172.12/ tablets 3-5 mm x 10-12 mm dia |  |  |
| 001177 | Cerium(IV) oxide/ 99.9% | [1306-38-3] | 250 g |
|  | CeO2/ F.W. 172.12/ powder |  | 1 kg |
| 900784 | Cerium(IV) oxide/ 99.99% | [1306-38-3] | 100 g |
|  | CeO2/ F.W. 172.12/ powder |  |  |
| 001178 | Cerium(IV) oxide/ 99.999% | [1306-38-3] | 25 g |
|  | CeO2/ F.W. 172.12/ powder |  | 100 g |
| 903595 | Cerium(IV) oxide/ 99.999% | [1306-38-3] | 25 g |
|  | CeO2/ F.W. 172.12/ powder/ ampouled, low gas content |  |  |
| 903577 | Cerium(IV) oxide-Nano Powder/ 99.5% | [1306-38-3] | 50 g |
|  | CeO2/ F.W. 172.12/ APS 42 nm/ SSA 20 m²/g |  |  |
| 903576 | Cerium(IV) oxide-Nano Powder/ 99.9% | [1306-38-3] | 50 g |
|  | CeO2/ F.W. 172.12/ APS 70-105 nm/ SSA 8-12 m²/g |  |  |
| 903796 | Cerium phosphate hydrate/ 99.9% | [13454-71-2] | 250 g |
|  | CePO4 . xH2O/ F.W. 235.07/ powder |  |  |
| 001181 | Cerium(III) sulfate, anhydrous/ 99.9% | [13454-94-9] | 50 g |
|  | Ce2(SO4)3/ F.W. 568.42 |  |  |
| 001182 | Cerium(IV) sulfate hydrate/ 98% | [10294-42-5] | 100 g |
|  | Ce(SO4)2 . xH2O/ F.W. 332.24 |  | 500 g |
| 902404 | Cerium(IV) sulfate hydrate/ 99% | [10294-42-5] | 500 g |
|  | Ce(SO4)2 . xH2O/ F.W. 332.24/ crystalline |  |  |
| 900847 | Cerium(IV) sulfate hydrate/ 99.9% | [10294-42-5] | 250 g |
|  | Ce(SO4)2 . xH2O/ F.W. 332.24 |  | 500 g |
| 903542 | Cerium(IV) sulfate hydrate/ 99.999% | [10294-42-5] | 100 g |
|  | Ce(SO4)2 . xH2O/ F.W. 332.24 |  |  |